# ELABORER Un produit 1 et 2 :

# de la bauxite a l’aluminium-correction

1. Première partie: extraction de l'alumine, matériau de base de l'aluminium

1.1. Une expérience au lycée pour comprendre le procédé industriel

1.1.1. Al(OH)4 –(aq) = Al(OH)3(s)  + HO – (aq)		équation (1)		K =

1.1.2. [HO–(aq)]éq = K.[Al(OH)4–(aq)]éq

1.1.3. [HO–(aq)]éq = K.c

[HO–(aq)]éq = 1,0(10–1 (1,0(10–1

[HO–(aq)]éq = 1,0(10–2 mol.L–1

1.1.4. Autoprotolyse de l'eau :	 2 H2O(l) = H3O+ + HO–(aq) 		Ke = [H3O+]éq.[HO–(aq)]éq

soit [H3O+]éq = 	pH = – log [H3O+]éq	      pH = – log = – log Ke + log [HO–(aq)]éq

pH = –log 1,0(10–14 + log 1,0(10–2			pH = 14 – 2 = 12

1.1.5.

1.2. Application au procédé industriel

1.2.1. La diminution du pH permet d'obtenir l'alumine tri-hydratée sous forme solide.

1.2.2. Le refroidissement de la solution diminue la solubilité de Al(HO)3 (s).

Deuxième partie: la transformation de l'alumine en aluminium

2.1. D'après le texte, l'électrolyte en fusion dissout l'alumine : Al2O3(s) = 2 Al 3+ + 3 O 2–

2.2.

2.3. Durée de fonctionnement de l'électrolyseur

|  | Avance-ment | 4 Al3+ + 6 O2– = 3 O2 (g) + 4 Al(s) | Quantité (en mol) d'électrons échangés |
| --- | --- | --- | --- |
| État initial | 0 | n1 | n2 | 0 | nAl = 0 | = 0 |
| État en cours de transformation | x | n1 – 4 x | n2 – 6x | 3x | nAl = 4x | = 12x |
| État final | xf | n1 – 4 xf | n2 – 6xf | 3xf | nAl = 4xf | = 12xf |

demi-équation de réduction: (Al3+ + 3 e– = Al(s))(4

demi-équation d'oxydation: (2O2– = O2 (g) + 4 e–) (3

Au niveau microscopique, à chaque fois que la réaction a lieu une fois, ce sont 12 électrons qui sont échangés.

Au niveau macroscopique, la réaction a lieu x mol fois, ainsi ce sont 12x mol d'électrons qui sont échangées.

Expression littérale de la quantité d'électrons nécessaire à la production de la masse m d'aluminium

D'après le tableau d'avancement, pour produire nAl = 4x mol d'aluminium, il faut consommer  = 12x mol d'électrons.

Ainsi nAl =  , d'autre part nAl =  	soit  =	finalement = 3.

2.3.2. Expression littérale de la quantité d'électricité Q consommée par l'électrolyseur jusqu'à son état final

D'après le tableau d'avancement = 12xf

Chaque mole d'électrons porte une charge égale à NA.e.

Q = .NA.e = 12.xf.NA.e

2.3.3.a. nAl = 4xfin		 = 4xfin		xfin =

xfin =  = = 1,00.104 mol

2.3.3.b. D'après les données I =, soit (t =  et Q = 12.xfin.NA.e

(t = 	(t =  = 12,0.104 s	(t =  = 	(t = 30 h

# Text boxes

bouche d'évacuation de l'aluminium

blocs de carbone très pur (= anodes)

électrolyte

+

–

cuve recouverte de blocs de carbone ( = cathode)

#### Figure 1

pH1

Al(HO)3 (s)

pH